|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос** | **Ответ** |
| 1.Чем отличается песок с карьера Охотский от карьера Троицкий? | В песке карьера Охотский присутствует содержание органической примеси и соль, которые не вымывается. |
| 2. Есть в песке глина карьера Троицкий? | Глина в песке отсутствует, что подтверждается лабораторным испытанием. |
| 3. Почему песок такого цвета? | Цвет песка зависит от его происхождения. Песок появляется после разрушения твёрдых горных пород под воздействием колебаний температуры, ветра или воды. Природный натуральный песок —в составе которого присутствуют крупинки полевых шпатов, слюды, кварца и других естественных минералов. |
| 4. Возможно применение песка  карьера Троицкий в бетонах? | Да. В качестве мелкого заполнителя в бетонах песок подходит требованиям  ГОСТ 26633-2015 (БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ) |
| 5. Пачкается ли этот песок? | Песок пачкается. Не рекомендуется применять для детских площадок. |
| 6. Существует в песке наличие кремнезема? | Наличие кремнезема отсутствует. Подтверждено лабораторными испытаниями |
| 7. Как понять слово мытый? | Намывной (мытый)- данный вид карьерного песка обогащают в карьерах путем использования обогатительного комбината. Благодаря применению данной технологии, песок в конечном итоге получается чистым, то есть без примесей. |
| 8. Какое количество песка может выдать предприятие? | В связи с высокой производительностью предприятие может выдать неограниченное количество. |
| 9. Можно применять песок для укладки тротуарной плитки? | Применять песок для укладки тротуарной плитки можно только мытый.  Отсев песка для укладки тротуарной плитки использовать нельзя. |
| 10. Выдается на песок технический паспорт или сертификат? | Каждая партия песка сопровождается техническим паспортом и сертификатом |
| 11. Какие породы в песке? | Основная масса зерен представлена кварцем и калиевыми полевыми шпатами. На ряду с зернами кварца ,присутствуют в небольшом количестве амфиболы, мелкие чешуйки калиевой слюды, рутил, анатаз. |
| 12. Куда можно применять отсев песка? | Отсев песка можно применять для засыпки канав, ям. |
| 13. Можно применять песок для приготовления штукатурного раствора? | Да. В качестве заполнителя в штукатурных смесях применяют песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736 с наибольшей крупностью зерен, не превышающей, 2,5мм. Благодаря обогащению песка, отсеивается зерна свыше 2,5мм |

**Вся продукция предприятия подвергается лабораторному контролю в связи с наличием лаборатории на карьере.**

**Вся документация имеется.**

**Доставка не осуществляется. Самовывоз.**

**Контактные данные: 8800-737-77-36**